POLYETHERETHERKETONE	K E T R O N®    P E E K

O grupo de materiais KETRON® PEEK é baseado numa resina polyetheretherketone. Este material semi-cristalino avançado mostra uma combinação única de altas propriedades mecânicas, resistência à temperatura e excelente resistência química, tornando-o o material de plásticos avançados mais popular.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima no ar tolerável muito alta ( 250°C ininterruptamente, subindo a 310°C para períodos de tempo curtos )

Alta resistência mecânica, rigidez e dureza, também a temperaturas elevadas -

Excelente resistência química e à hidrólise -

Excelente comportamento quanto ao desgaste e fricção -

Muito boa estabilidade dimensional -

Relevante resistência UV

Excelente resistência à radiação de alta energia ( raios gama e X ) -

Inerente baixa inflamabilidade e nível muito baixos de formação de fumaça durante a combustão

KETRON® PEEK

Todas as quatro graduações KETRON® PEEK são baseadas em  polímeros VICTREX

KETRON® PEEK - 1 000 natural ( cinza amarronzado ) / preto

Perfis de KETRON® PEEK - 1 000 são produzidos com resina de polyetheretherketone virgem e proporciona a mais alta dureza e resistência de impacto de todas as graduações KETRON® PEEK. Ambos KETRON® PEEK - 1000 natural e preto podem ser esterilizados por todos os métodos de esterilização convencionais ( vapor, calor a seco, oxido de etileno e irradiação gama ). Além disso, a composição das matérias primas empregadas para produzir perfis de KETRON® PEEK - 1 000 natural seguem as orientações da União Européia e os requisitos de FDA americana quanto à compatibilidade com alimentos, bem como de classe VI standard da USP ( Farmacopéia dos Estados Unidos ) quanto à biocompatibilidade Estas características tornam esta graduação muito popular nas indústrias médicas, farmacêutica e de processamento de alimentos.

KETRON® PEEK - HPV ( preto )

O uso de PTFE, grafite e fibras de carvão resulta numa “Graduação para Rolamento”. Suas excelentes propriedades tribológicas ( baixa fricção, longa duração, altos limites - PV ) tornam esta graduação o material indicado para aplicações onde ocorrem desgaste e fricção.

KETRON® PEEK - GF30 ( cinza amarronzado )

Esta graduação reforçada, com 30% de fibra de vidro, oferece uma maior rigidez, resistência e resistência quanto à deformação do que KETRON® PEEK - 1000 e possui uma melhor estabilidade dimensional. Esta graduação é indicada para aplicações estruturais que suportem altas cargas estáticas por  longos períodos de tempo a temperaturas elevadas. O uso de KETRON® PEEK GF - 30 não é recomendado para peças que deslizem porquanto as fibras de vidro tendem a arranhar a superfície.

KETRON® PEEK - CA30 (preto )

Esta graduação reforçada, com 30% de fibra de carvão combina ainda melhor propriedades mecânicas ( módulo - E mais alto, resistência mecânica e maior resistência à deformação ) do que KETRON® PEEK - GF30 com uma excelente resistência ao desgaste. Além disso as fibras de carvão proporcionam condutividade térmica, 3,5 vezes mais do que o não reforçado PEEK - eliminando o calor da superfície do rolamento com maior rapidez.

APLICAÇÕES COMPROVADAS

Peças do corpo estrutural de analisador de gás -

As três peças principais do corpo estrutural de um analisador de gás utilizado pela NASA em satélites são feitos com KETRON® PEEK - 1 000. Proporcionando boa resistência a alta temperatura e excelente resistência à radiação de alta  energia, esta graduação assegura vida longa a alta confiabilidade. Mais dois motivos para escolher KETRON ® PEEK - 1 000 são por ser excelente para usinagem e por possuir muito boa estabilidade dimensional.

Lâminas de raspadeira em permutadores de temperatura -

As lâminas de raspadeira da superfície de permutadores de temperatura usadas pelas indústrias de alimentos, laticínios e química, são fabricadas com KETRON®

PEEK - 1 000. Sua excelente resistência mecânica e rigidez a temperaturas elevadas, alta resistência ao desgaste e excelente resistência química e à hidrólise o tornam o material ideal para esta aplicação.

Estojo de mancais para roletes de guia de arame de aço -

Estojo de mancais de KETRON® PEEK - HPV para roletes de guia de arame de aço utilizados em banhos cáusticos durante o processo de estiramento do arame, proporciona um prolongamento da duração do produto, a um custo bem mais reduzido do que os rolamentos de esfera de aço usados anteriormente. Esta graduação foi escolhida com base em sua resistência química, excelente resistência ao desgaste e grande capacidade de carga a temperaturas elevadas.

Retentores de bomba -

Retentores de bomba de KETRON® PEEK - CA30 melhoram a eficiência da bomba centrífuga, proporcionando tolerâncias de funcionamento mais próximo e eliminando problemas de corrosão, aspereza e desgaste.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* a PARTIR DE 150°c ( acima da temperatura de transição do vidro ) as propriedades mecânicas de todas as graduações KETRON® PEEK diminuem significativamente e o coeficiente de expansão térmica linear aumenta consideravelmente. Consequentemente, um material como TORLON® PAI pode ser melhor indicado para peças de pouca tolerância, funcionando sob altas cargas a temperaturas mais elevadas do que 150°C.

Ketron® é marca registrada da DSM Engineering Plastics Products.

Victrex® é marca registrada da Victrex plc.

Torlon® é marca registrada  da Amoco Polymers Inc.