P.E.E.K.

Denominação:	Polietereterketone

Química:

Abreviação DIN:	PEEK

Cores, aditivos:	bege

Medidas de estoque:	comprimento standart 3000 mm - ou cortes

¯ Tarugo 	4  -   150 mm dia.

¯ Chapa	5  -     60 mm esp.

¯ Tubo	até 210 mm dia. ext.

¯ Discos, anéis e buchas prensados

¯ Perfies

¯ Peças acabadas, usinadas ou injetadas

P.E.E.K. é um material semicristalino, com excelente resistência química, sendo de fácil usinagem e com múltiplas possibilidades de aplicação.

Principais 	¯ alta resistência termo-mecânica	¯ bastante tenaz

Características	¯ boa estabilidade dimensional sob	¯ boas propriedades de deslize

alta pressão	¯ resistente à abrasão

¯ boa resitência química		¯ isolante elétrico

¯ boa resistência química, à hidro- 	¯ fácil usinagem

lise e vapor super-aquecido.	¯ alta resistência contra raios

gama.

Usos:	Indústria mecânica e automotiva, técnologia nuclear e de vácuo,

técnica de transporte e movimentação de cargas, indústria têxtil, de 	embalagens e papel, eletrônica e mecânica de precisão, indústria 	alimentícia e medicinal, indústria química, indústria aérea e espacial.

Aplicações:	¯ engrenagens	                     ¯ mancais

¯ sapatas de deslize		¯ vedação de valvula

¯ buchas		¯ corpo de bombas

¯ pistão dosador		¯ suporte de molduras para peças 	¯ soquete de lampada		eletronicas de altíssima precisão

¯ conectores

P.E.E.K.

Os dados abaixo correspondem ao nosso conhecimento atual e devem informar sobre os nossos produtos e as possibilidades de emprego dos mesmos. Estes valores não tem a obrigação de assegurar juridicamente as propriedades do produto ou a sua aptidão para um determinado emprego ou fim. Os direitos de proteção (autorais), que porventura existirem, devem ser respeitados.Nós garantimos uma qualidade incontestável, de acordo com as nossas condições de vendas. Os valores fornecidos aqui, são valores médios provindos de varias medições individuais, e a não ser que seja explicitamente observado de outro modo, foram adquiridos em exame de corpos de ensaios de moldagem por injeção.

| Propriedades | Unidade | mét. de teste DIN ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mecânica |  |  |  |
| Densidade | g/cm³ | 53 479 | 1.32 |
| Esforço de tensão | MPa | 53 455 | 92 |
| resistência à ruptura | MPa | 53 455 |  |
| alongamento até à ruptura | % | 53 455 | 50 |
| módulo de elasticidade teste de tração | MPa | 53 457 | 3600 |
| módulo de elasticidade teste de flexão | MPa | 53 457 | 4100 |
| dureza de endentação | MPa | 53 456 |  |
| resistência ao impacto | kJ/m2 | 53 453 | no br. |
| resistência em função do tempo depois de 1000 h com carga estática | MPa |  |  |
| tensão de dilatação em função do tempo 1% dilatação depois de 1000 h | MPa |  |  |
| coeficiente de fricçãode deslize, p = 0,05 N/mm², v = 0,6 m/s contra aço temp. e retificado |  |  | 0.3 - 0.38 |
| desgaste de fricção (condições iguais as anteriores) | µm/Km |  |  |
| Térmicas |  |  |  |
| temperatura de fusão | °C | 53 736 | 334 |
| temperatura dinâmica de transição de vidro. | °C | 53 736 | 143 |
| estabilidade dimensional em presença de calor Método A Método B | °C °C | ISO 75 ISO 75 | 140 182 |

| Propriedades | Unidade | mét. de teste DIN ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Térmicas |  |  |  |
| Temperatura de uso curta duração longa duração | °C °C |  | 300 250 |
| coeficiente de condutividade térmica | W/(m . K) |  | 0.25 |
| capacidade térmica específica | J/(g . K) |  | 0.32 |
| coeficiente de dilatação em comprimento | 10-5/K |  | 4.7 |
| Eletricas |  |  |  |
| número dielétrico 105 Hz |  | 53 483 | 3.2 - 3.3 |
| fator de perda dielétrica 105 Hz |  | 53 483 | 0.001 - 0.004 |
| resistência interna específica | W . cm | 53 482 | 4.9 x 1016 |
| resistência na superfície | W | 53 482 |  |
| resitência dielétrica 1 mm | kV/mm | 53 481 | 20 |
| resist. as correntes de fuga |  | 53 480 |  |
| Dados diversos |  |  |  |
| absorção de umidade em clima normal até a saturação com clima normal 23 °C e 50 % umidade relativa do ar) | % | 53 714 | 0.1 |
| absorção de umidade em clima normal até a saturação com clima normal 23 °C | % | 53 495 | 0.5 |
| resistência contra água quente soda |  |  | resistente |
| inflamabilidade |  | UL-94 | VO |
| comportamento em exposição ao ar livre |  |  | não é resistente |